昆明市呈贡区保温材料产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 产品名称 |  | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 保温材料 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | B1级或B2(D)级：在同一批次产品中抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。 B2（E）级：在同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少5m2为检验样品，5m2为备用样品。 |
|  | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | B1级或B2(D)级：在同一批次产品中抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。 B2（E）级：在同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少5m2为检验样品，5m2为备用样品。 |
|  | 绝热用玻璃棉及其制品 | A（A2）级：在同一批次产品中抽取样品不少于20m2，其中至少10m2作为检验样品，10m2作为备用样品 A（A1）级：在同一批次产品中抽取样品不少于6m2，其中至少3m2作为检验样品，3m2作为备用样品。 |
|  | 泡沫玻璃绝热制品 | A（A1）级：在同一批次产品中抽取样品不少于6m2，其中至少3m2作为检验样品，3m2作为备用样品。 |
|  | 绝热用硬质酚醛泡沫制品 | B1级或B2(D)级：在同一批次产品中抽取样品不少于20m2，其中至少10m2作为检验样品，10m2作为备用样品。 B2（E）级：在同一批次产品中抽取样品不少于6m2，其中至少3m2为检验样品，3m2为备用样品。 |
|  | 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料 | B1级或B2(D)级：在同一批次产品中抽取样品不少于20m2，其中至少10m2作为检验样品，10m2作为备用样品。 B2（E）级：在同一批次产品中抽取样品不少于6m2，其中至少3m2为检验样品，3m2为备用样品。 |
|  | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 | B1级或B2(D)级：在同一批次产品中抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。 B2（E）级：在同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少5m2为检验样品，5m2为备用样品。 |
|  | 建筑外墙外保温用岩棉板 | A（A2）级：在同一批次产品中抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品 A（A1）级：在同一批次产品中抽取样品不少于6m2，其中至少3m2作为检验样品，3m2作为备用样品。 |
|  | 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品 | A（A2）级：在同一批次产品中抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品 A（A1）级：在同一批次产品中抽取样品不少于6m2，其中至少3m2作为检验样品，3m2作为备用样品。 |
|  | 建筑用岩棉绝热制品 | A（A2）在同一批次产品中抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品 A（A1）在同一批次产品中抽取样品不少于6m2，其中至少3m2作为检验样品，3m2作为备用样品。 |
|  | 建筑用真空绝热板 | A（A2）在同一批次产品中抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品 |
|  | 建筑用金属面绝热夹芯板 | B1级或B2 (D)级或A（A2）级：在同一批次产品中抽取样品不少于20m2和成品2块，其中至少10m2和成品1块作为检验样品，10m2和成品1块作为备用样品 B2（E）级或A（A1）级，在同一批次产品中抽取样品不少于6m2和成品2块，其中至少3m2和成品1块作为检验样品，3m2和成品1块作为备用样品。 |
|  | 膨胀珍珠岩绝热制品 | A（A1）级：在同一型号规格的产品中抽取样品数量不得少于4m2，将样品均分为两份，每份2m2，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。 |
| 注：1、抽取样品过程中，抽样人员需严格遵守被抽查单位的管理制度。 2、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）、建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料、绝热用硬质酚醛泡沫制品产品抽取长度不小于900mm，宽度不小于 500mm 的产品；绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 (EPS)产品抽取长度不小于 900mm，宽度不小于 500mm，厚度不小于 50mm的产品；泡沫玻璃绝热制品产品抽取长度不小于500mm，宽度不小于400mm的产品。 |  |  |

2 检验依据

表2 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 10801.2-2018 |
| 2 | 规格尺寸和允许偏差 | GB/T 10801.2-2018 |
| 3 | 吸水率 | GB/T 10801.2-2018 GB/T 8810-2005 |
| 4 | 压缩强度 | GB/T 10801.2-2018 GB/T 8813-2020 |
| 5 | 尺寸稳定性 | GB/T 10801.2-2018 GB/T 8811-2008 |
| 6 | 导热系数(平均温度25℃) | GB/T 10801.2-2018 GB/T 10294-2008 |
| 7 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 |

表3 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | GB/T 10801.1-2021 GB/T 8813-2020 |
| 2 | 熔结性 | GB/T 10801.1-2021 GB/T 8812.1-2007 |
| 3 | 尺寸稳定性 | GB/T 10801.1-2021 GB/T 8811-2008 |
| 4 | 导热系数(平均温度25℃) | GB/T 10801.1-2021 GB/T 10294-2008 |
| 5 | 吸水率 | GB/T 10801.1-2021 GB/T 8810-2005 |
| 6 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 |

表4 绝热用玻璃棉及其制品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 渣球含量 | GB/T 13350-2017 GB/T 5480-2017 |
| 2 | 纤维平均直径 | GB/T 13350-2017 GB/T 5480-2017 |
| 3 | 导热系数[平均温度（25℃）] | GB/T 13350-2017 GB/T 10294-2008 |
| 4 | 热荷重收缩温度 | GB/T 13350-2017 GB/T 5480-2017 |
| 5 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 |

表5 泡沫玻璃绝热制品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度允许偏差 | JC/T 647-2014 GB/T 5486-2008 |
| 2 | 抗压强度 | JC/T 647-2014 |
| 3 | 抗折强度 | JC/T 647-2014 |
| 4 | 导热系数 | JC/T 647-2014 GB/T 10294-2008 |
| 5 | 吸水量 | JC/T 647-2014 |
| 6 | 耐碱性（适用时） | JC/T 647-2014 |
| 7 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 |

表6 绝热用硬质酚醛泡沫制品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | GB/T 20974-2014 GB/T 8813-2020 |
| 2 | 弯曲断裂力 | GB/T 20974-2014 GB/T 8812.1-2007 |
| 3 | 导热系数（平均温度25℃±2℃） | GB/T 20974-2014 GB/T 10294-2008 |
| 4 | 垂直于板面的拉伸强度（适用时） | GB/T 20974-2014 GB/T 29906-2013 |
| 5 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 |

表7 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸稳定性 | GB/T 21558-2008 GB/T 8811-2008 |
| 2 | 压缩强度或形变10%压缩应力 | GB/T 21558-2008 GB/T 8813-2020 |
| 3 | 芯密度 | GB/T 21558-2008 GB/T 6343-2009 |
| 4 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 |

表8 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导热系数 | GB/T 29906-2013 GB/T 10801.1-2021 GB/T 10294-2008 |
| 2 | 表观密度 | GB/T 29906-2013 GB/T 10801.1-2021 GB/T 6343-2009 |
| 3 | 吸水率 | GB/T 29906-2013 GB/T 10801.1-2021 GB/T 8810-2005 |
| 4 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 |

表9 建筑外墙外保温用岩棉板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 渣球含量 | GB/T 25975-2018 GB/T 5480-2017 |
| 2 | 纤维平均直径 | GB/T 25975-2018 GB/T 5480-2017 |
| 3 | 质量吸湿率 | GB/T 25975-2018 GB/T 5480-2017 |
| 4 | 憎水率 | GB/T 25975-2018 GB/T 10299-2011 |
| 5 | 导热系数 | GB/T 25975-2018 GB/T 10294-2008 |
| 6 | 压缩强度 | GB/T 25975-2018 GB/T 13480-2014 |
| 7 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 |

表10 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 渣球含量 | GB/T 11835-2016 GB/T 5480-2017 |
| 2 | 纤维平均直径 | GB/T 11835-2016 GB/T 5480-2017 |
| 3 | 导热系数 | GB/T 11835-2016 GB/T 10294-2008 |
| 4 | 热荷重收缩温度 | GB/T 11835-2016 |
| 5 | 密度单值允许偏差 | GB/T 11835-2016 GB/T 5480-2017 |
| 6 | 有机物含量 | GB/T 11835-2016 |
| 7 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 |

表11 建筑用岩棉绝热制品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度允许偏差 | GB/T 19686-2015 GB/T 5480-2017 |
| 2 | 导热系数 | GB/T 19686-2015 GB/T 10294-2008 |
| 3 | 质量吸湿率 | GB/T 19686-2015 GB/T 5480-2017 |
| 4 | 憎水率 | GB/T 19686-2015 GB/T 10299-2011 |
| 5 | 短期吸水量（适用时） | GB/T 19686-2015 |
| 6 | 压缩强度（适用时） | GB/T 19686-2015 GB/T 13480-2014 |
| 7 | 点载荷（适用时） | GB/T 19686-2015 GB/T 30802-2014 |
| 8 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 |

表12 建筑用真空绝热板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | JG/T 438-2014 GB/T 8813-2020 |
| 2 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | JG/T 438-2014 |
| 3 | 尺寸稳定性 | JG/T 438-2014 GB/T 8811-2008 |
| 4 | 穿刺强度 | JG/T 438-2014 GB/T 10004-2008 |
| 5 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 |

表13 建筑用金属面绝热夹芯板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粘结强度 | GB/T 23932-2009 |
| 2 | 剥离性能 | GB/T 23932-2009 |
| 3 | 耐火极限 | GB/T 23932-2009 GB/T 9978.1-2008 |
| 4 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 |

表14 膨胀珍珠岩绝热制品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 10303-2015 GB/T 5486-2008 |
| 2 | 抗压强度 | GB/T 10303-2015 GB/T 5486-2008 |
| 3 | 抗折强度 | GB/T 10303-2015 GB/T 5486-2008 |
| 4 | 导热系数 | GB/T 10303-2015 GB/T 10294-2008 |
| 5 | 质量含水率 | GB/T 10303-2015 GB/T 5486-2008 |
| 6 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862—2013 纺织品 纤维含量的标识

GB 31701—2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 31888—2015 中小学生校服

GB 18383-2007 絮用纤维制品通用技术要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。