附件2
综合行政执法制式服装面料技术参数表
	名称
	材料名称
	技术参数及允差

	常服
	毛涤缎背哔叽
	成分：50%毛 50%聚酯纤维，允差按GB/T29862执行；
单位面积质量：(g/m²)：≥195；
线密度(tex)：经纱11.5*2，纬纱17.0，允差±5%；
密度(根/10cm)：经向510 纬向410，经纬密度允差±10根/10cm。

	春秋执勤服
	弹力哔叽
	成分：75%聚酯纤维 23%粘纤 2%氨纶，允差按GB/T29862执行；
线密度(tex)：经纱R25，纬纱R24

纱织【24*25+40D】，允差±5%。
密度(根/10cm)：经向470 纬向335，允差±5%。
单位面积质量(g/m²)：≥235。

	冬执勤服
	弹力哔叽
	成分：78%聚酯纤维 20%粘纤 2%氨纶，允差按GB/T29862执行；
线密度(tex)：经纱R32，纬纱R25，

纱织【(25+32)*32+40D】，允差±5%。
密度(根/10cm)：经向860，纬向330，允差±5%。
单位面积质量(g/m²)：≥280。

	常服配套衬衣
	棉涤天丝混纺斜纹布
	成分：48%聚酯纤维 40%棉 12%再生纤维素纤维，允差按GB/T29862执行；   线密度(tex)：经纱7.0*2，纬纱7.0*2，
纱织【80S/2*80S/2+100D】，允差±5%。
密度(根/10cm)：经向560 纬向390，允差±5%。
单位面积质量(g/m²)：≥140。

	长袖 (短 袖) 制式衬衣
	涤棉防静电交织绸
	成分：20%棉 80%聚酯纤维 (含导电纤维) ，允差按GB/T29862执行；                                线密度(tex)：经纱323，纬纱17.1*2                                          纱织【经纱：323dtex,192dtex 多导防透聚酯纤维与131dtex棉涤混纺并线，间隔含导电纤维
纬纱：323dtex,192dtex 多导防透聚酯纤维与131dtex棉涤混纺并线】，允差±5%；   

密度(根/10cm)：经向245 纬向200，允差±5%。                              

单位面积质量(g/m²)：≥160。

	大檐凉帽
	涤纶网纱面料
	成分：100%聚酯纤维，允差按GB/T29862执行；
经纱×纬纱：300D98f×150D/38f

质量：510g/m²；
网眼结构：三空一。

	大帽徽 (男、女)
	锌合金压铸成型
	大小帽徽主要材料名称：压铸锌合金 YZZnA14A，按“综合行政执法”帽徽图案样式、 规格及标准执行。

	臂章
	涤纶低弹丝电脑提花织片
	主要材料名称规格：涤纶低弹丝电脑提花织片，允差按GB/T29862执行；

线密度：经纱83.25dtex；纬纱55.5dtex、83.25dtex，允差±5%；按“综合行政执法”臂章专用图案样式、规格及标准执行。



	硬肩章
	涤纶低弹丝电脑织绣片
	主要材料名称规格：涤纶低弹丝电脑织绣片，允按按GB/T29862执行；
线密度：经纱83.25dtex；纬纱83.25dtex 55.5dtex，允差±5%；
密度(根/10cm)：经向57，纬向50，允差±1。

肩徽和肩花为金属件，按“综合行政执法”硬肩章专用图案样式、规格及标准执行。

	软肩章
	涤纶低弹丝电脑织绣片
	主要材料名称规格：涤纶低弹丝电脑织绣片，允差按GB/T29862执行；

线密度：经纱83.25dtex；纬纱55.5dtex，允差±5%；

按“综合行政执法”软肩章专用图案样式、规格及标准执行。

	套式肩章
	涤纶低弹丝提花 机织片
	主要材料名称规格：涤纶低弹丝提花机织片，允差按GB/T29862执行；
线密度：经纱83.25dtex；纬纱55.5dtex，允差±5%；
按“综合行政执法”套式肩章专用图案样式、规格及标准执行。

	硬胸徽
	压铸锌铝合金
	主要材料名称规格：压铸锌铝合金YZZnAl4A；
按“综合行政执法”硬胸徽专用图案样式、规格及标准执行。

	软胸徽
	涤纶低弹丝电脑提花机织片
	主要材料名称规格：涤纶低弹丝电脑提花机织片，允差按GB/T29862执行；
线密度：经纱83.25dtex；纬纱83.25dtex，允差±5%；
按“综合行政执法”软胸徽专用图案样式、规格及标准执行。

	硬胸号
	压铸锌铝合金
	主要材料名称规格：压铸锌铝合金YZZnAl4A；
按“综合行政执法”硬胸号专用图案样式、规格及标准执行。

	软胸号
	涤纶低弹丝电脑 提花机织片
	主要材料名称规格：涤纶低弹丝电脑提花机织片，允差按GB/T29862执行；
线密度：经纱83.25dtex；纬纱83.25dtex，允差±5%；
按“综合行政执法”软胸号专用图案样式、规格及标准执行。

	领带
	涤丝面料
	主要材料规格：涤丝面料，允差按GB/T29862执行；
线密度(dtex)：经纱55.5，纬纱55.5，允差±5%；
密度 (根/10cm)：经向1150±80，纬向1250±80；
按“综合行政执法”领带样式、规格及标准执行。


